Приложение № 1

к договору поставки № __/11
от ____ __2011 года.


Технические требования к пиломатериалу хвойных  пород.

Доска обрезная с параллельными кромками естественной влажности

	
	Сырьё для изготовления согласно
	ГОСТ 9463-88, сорт 1-2.

	
	Порода древесины
	Ель, Сосна. Лиственница допускается. Пихта не допускается

	
	Номинальный размер (Зачетное сечение) пиломатериала, мм.
	40х150х3000; 40х150х6000
32х150х3000; 32х150х6000

	
	Распиловочный (пильный) размер пиломатериала, мм.

(согласно ГОСТ 6782.1-75)
	 42х153х3000; 42х153х6000
33х153х3000; 33х153х6000

	
	Пороки  /  Тип
	Допуски

	1
	Инородние включения, механические повреждения.
	Не допускается

	2
	Покоробленность, мм/ пог. м.
	2 мм при влажности не более 22 % или 2 мм при влажности более 22%

	3
	Крыловатость, мм/ пог.м.
	1 мм при влажности не более 22 % или 2 мм при влажности более 22%

	4.
	Отклонение от прямолинейности пропила по пласти (волнистость) мм.
	Не более 2 мм

	5
	Отклонение от прямолинейности пропила по кромке (волнистость) мм.
	Не более 2 мм

	6.
	Обзол
	Острый не допускается. Тупой допускается на пластях и кромках длиной до 300 мм. на 1 шт. и шириной не более 5 мм. Без коры.

	7.
	Трещины
	Не допускаются

	8.
	Сучки
	

	
	· Здоровые
	Допускаются, если не влияют на прочность. Максимальный размер 100 мм.

	
	· Загнившие табачные, несросшиеся
	Не допускаются

	
	· Отверстия от выпавших сучков
	Не допускаются

	9.
	Пороки строения древесины
	

	
	· наклон волокон
	Допускается

	
	· крень
	Допускается

	
	· древесная сердцевина (ложное ядро)
	Допускается без отлупны и радиальных трещин.

	
	· прорость
	Не допускается

	
	· гниль (любого вида) в т.ч. трухлявость
	Не допускается

	
	· грибные поражения
	Не допускаются

	
	· червоточины, следы насекомых
	Не допускаются

	
	· синева
	Не допускается

	10.
	Предельные отклонения от номинальных размеров (мм.)
	

	
	· длина
	От + 100; до + 200

	
	· ширина
	От 0 до + 3

	
	· толщина
	От 0 до + 2

	11.
	Все другие пороки и требования должны соответствовать  стандартам
	ГОСТ 8486-86 (не хуже 2-го сорта), ГОСТ 26002-83 (не хуже 3-го сорта)

	12.
	Измерение и приёмка материалов согласно
	ОСТ 13-24-86


ПОСТАВЩИК:                                                                                                                             ПОКУПАТЕЛЬ:

_________________                                                                                                           _________________
